## Slide 1: KOVATELNOST KOVACÍ TEPLOTY

## Slide 2: KOVATELNOST, KOVACÍ TEPLOTY
-technologická vlastnost kovů
-tj. jejich způsobilost k tváření údery nebo tlakem za tepla
-Kovatelnost závisí na chemickém složení a strukturní stavbě kovů i na použité teplotě.

## Slide 3
Zkoušky kovatelnosti
zkouškou se zjišťuje kujnost oceli -> zpracovatelnost oceli za tepla
Na předkované ocelové tyči provedeme zkoušku: děrovací, rozšiřovací, rozštěpení a rozkování
Rozsah kujnosti je větší tím, čím je větší deformace bez vzniku trhlin -> na dobré kovatelné oceli NESMÍ po zkouškách vzniknout na hranách ani plochách ŽÁDNÉ trhlinky

## Slide 4
Kovací teploty
-Nejvyšší teplota ohřevu nesmí překročit určitou výši, aby se ocel nepřehřála, nebo nespálila
-Kovací teploty volíme podle druhu oceli
-Teplotu pro kování volíme co nejvyšší, aby přetvárný odpor oceli byl co nejmenší
-Na vysokou teplotu neohříváme ocel zbytečně dlouho, aby se nezvyšoval opal oceli.
-Při kování za nízkých teplot dochází k jejímu zpevňování
-Při zpevňování ale ocel křehne, proto kování za nízkých teplot nese s sebou i riziko popraskání,

## Slide 5
-Horní mez kovací teploty u ocelí je 200 až 300 °C pod solidem
-Prodleva na vysokých teplotách nemá být příliš dlouhá, aby nedošlo ke zhrubnutí zrna
-Kovací teploty musí být uzpůsobeny stupni deformace (hlavně teploty konečné, kdy je deformace již malá)
-Při vysoké teplotě v oxidační atmosféře vzniká opal nebo místní spáleniny Spálený materiál- nelze regenerovat Opal – ztráta hmotnosti

## Slide 6
Technologické zásady při ohřevu
-konečná ohřívací teplota záleží na složení materiálu
-uhlíkové oceli lze ohřívat rychleji
-rostoucí obsah přísad (i uhlíku) se snižuje tepelná vodivost
-Při překročení dovolené rychlosti ohřevu dochází k velkým teplotním rozdílům v předkovku -> nebezpečné tepelné pnutí
Uhlíková ocel do 0,2% C 1280 až 800°C Uhlíková ocel do 0,4% C 1250 až 800°C Uhlíková ocel do 0,6% C 1190 až 800°C Uhlíková ocel do 1% C 1100 až 800°C Uhlíková ocel nad 1,2% C 1050 až 800°C Slitinová chromová nebo chromnilková ocel 1250 až 850°C Rychlořezná ocel 1200 až 900°C Ocel s vysokým obsahem chromu (14% Cr) 1110 až 750°C Nerezevějící ocel 18/8 1150 až 900°C Manganová ocel (12% Mn) 950 až 850°C

## Slide 7
Citace:
http://strojirenstvi.studentske.c
z/2008/10/kovac-teploty.html
http://kovarna.webzdarma.cz/stranky/zakladni_postupy/tabulky_teplot.htm
©PřibylOta